Общество с ограниченной ответственностью

«Т а р М е т»

ИНН 6230068710      КПП 623001001

390047, г. Рязань, Восточная окружная дорога, д. 10

Р/с 40702810600010003670 в Прио-Внешторгбанке (ПАО) г. Рязань

БИК 046126708, к/с 30101810500000000708

БАНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
                                 ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

СТП 6230068710 – 0001 – 2010

Настоящий Стандарт Предприятия (СТП) распространяются на цилиндрические и прямоугольные металлические банки, закрываемые металлическими или пластиковыми пробками с посадочными диаметрами 24, 42, 57, 80, 105, 132, 140 и 153 мм. и предназначенные для упаковывания и хранения химических продуктов и продуктов нефтехимической промышленности.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.  1.  Банки должны изготовляться следующего типа:

- банки цилиндрические и прямоугольные с продольным сварным и поперечными закатными швами с   горловиной диаметрами 24, 42, 57, 75, 80, 105, 125, 132, 140 и 153 мм.

- 2.  Банки могут иметь следующие внутренние диаметры: 65, 72.8, 83.4, 95, 99, 140, 153,                                       165 и 215 мм.

1. 3. Высота банок находится в пределах от 20 мм. до 421 мм.

1. 4. Вместимость банок составляет от 0,20 л. до 15,0 л.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2. 1. Банки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего СТП по                                                размерам, утверждённым Заказчиком.                                                                                                                                                                      2. 2. Корпус банок изготавливается из белой жести по ГОСТ 13345-85 толщиной 0,20-0,25 мм.                                                 2.   2. 3. Дно, кольцо и крышки банок изготавливаются из белой жести по ГОСТ 13345-85 толщиной                                                  0,22 - 0,25 мм. По согласованию с Заказчиком допускается изготовление банки с зауженным                                             низом.                                                                                                                                                                                                                                      2.4. Банки должны изготовляться с одним продольным сварным швом, выполненным внахлёстку                       электрической контактной сваркой.                                                                                                                                                       2.5. Поперечные закатные швы должны быть герметичными.                                                                                                     Банки должны выдерживать внутреннее избыточное давление 0,2 кг/кв.см.                                                                                 2.6. Сварные швы не должны иметь прожогов металла или не проваренных участков.                                                                2.7. Закатные швы должны быть промазаны пастой уплотнительной ЛПУ-3М или аналогичными                          материалами.                                                                                                                                                                                                                        2.8. Кольцо банки для обеспечения жёсткости должно иметь рельеф.                                                                                            2.9. Отбортовка горловины должна выполняться внутрь банки. Отбортованные края должны быть                             одинаковой ширины и не должны иметь трещин и вмятин.                                                                                                             2.10. Металлические и пластиковые пробки должны плотно вставляться в горловину.                                                               2.11. Наружная поверхность банок может иметь лакокрасочное покрытие. Поверхности банок                        должны быть должны быть гладкими без вмятин и выпуклостей. На наружной поверхности закатного шва

допускается незначительное нарушение защитного покрытия, неглубокие царапины.                                               Допускаются отдельные незначительные вмятины на корпусе, не нарушающие герметичности                                            банок.                                                                                                                                                                                                                 2.12. Банки должны выдерживать нагрузку на сжатие в осевом направлении не менее 200 кг/с.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Банки предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество банок одного                 типа,      размера, способа изготовления, изготовленные из одного материала, оформленное                                одним документом о качестве, содержащим:                                                                                                                          наименование предприятия-изготовителя;

наименование изделий, номер жести;

дату изготовления;

результаты испытаний;

материал промазки швов;

обозначение настоящего Стандарта Предприятия.

  - Для проверки соответствия банок требованиям настоящего СТП проводят

приемо-сдаточные и периодические испытания.

  - При приемо-сдаточных испытаниях контролируют внешний вид, размер, качество

поверхности банок, качество швов и покрытий, герметичность швов.

  - Для контроля качества банок от партии отбирают 1 %, но не менее 50 шт.

Если при приемо-сдаточном контроле будут обнаружены банки, не соответствующие                            требованиям настоящих ТУ хотя бы по одному из показателей, проводят повторный     контроль на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Если при повторном контроле будут обнаружены банки, не соответствующие требованиям

настоящих ТУ хотя бы по одному из показателей, партию считают не соответствующей

требованиям ТУ.                                                                                                                                                             3.5. Периодические   испытания   проводят на   сжатие не реже одного раза в шесть месяцев.

Для испытаний отбирают 10 банок за период между испытаниями от партий, прошедших

приемо-сдаточный контроль.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

- Внешний вид, качество поверхности швов и покрытий проверяют визуально.

- Размеры банок и крышек проверяют универсальным измерительным    инструментом    по ГОСТ 166—80 или специальными шаблонами с погрешностью не более 0,1 мм.

- Герметичность швов проверяют на воздушном, воздушно-водяном тестере или на автоматических установках под давлением 0,2 кг/см2 в течение 10—15 с.

При испытании на воздушно-водяном тестере банку зажимают между двумя фланцами. С открытой стороны банки фланец должен иметь уплотнительную прокладку, герметизирующую внутреннюю полость банки и штуцер, соединяющий эту полость с компрессором через гибкий шланг; далее банку опускают в водяную ванну так, чтобы вода полностью покрывала ее, и подают воздух. Если банка не герметична, то в местах нарушения появляются пузырьки выходящего воздуха.

4.4.	Контроль механической прочности банок на сжатие проводят на прессе, обеспечивающем измерение усилий _с погрешностью не более ±2 % от измеряемой величины. Банки устанавливают вертикально между плитами пресса и сжимают со скоростью не более 80 мм/мин. до тех пор, пока нагрузка не достигнет величины, равной 200 кгс.

Допускается для определения нормы прочности на сжатие на банки, заполненные водой в направлении оси банки, устанавливать груз массой равной 200 кгс и выдерживать в течение 1 ч.

У банок не должна быть нарушена герметичность, контролируемая по отсутствию течи.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Банки формируют в пакеты на поддонах, а также упаковываются в термоусадочную плёнку. К пакетам или кассетам должны быть прикреплены ярлыки с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;

- наименования изделия;

-количества изделий в пакете или кассете;

- обозначения настоящих СТП.

5.2. Банки транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.                                                                                                               5.3. Банки должны храниться на складах по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.